附件1

许昌市水泥企业2024年度执行阶梯电价能耗专项核查结果表

| 序号 | 企业名称 | 投产时间 | 产量(万t) |  | 总用能量 (万tce) | 总用电量 (万kWh) | 熟料工序 |  |  |  |  |  | 粉磨工序 |  |  |  | 水泥生产线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 熟料 | 水泥 |  |  | 可比熟料 综合电耗(kWh/t) | 政策值(kWh/t) | GB16780-2021 |  |  |  | 可比水泥 综合电耗(kWh/t) | 政策值(kWh/t) | GB16780-2021 |  | 可比水泥 综合电耗(kWh/t) | 政策值(kWh/t) | GB16780-2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟料单位产 品综合煤耗（kgce/t） | 标杆值(kgce/t) | 熟料单位产 品综合能耗(kgce/t) | 标杆值 (kgce/t) |  |  | 水泥制备 工段电耗(kWh/t) | 标杆值 (kWh/t) |  |  | 水泥单位产 品综合能耗(kgce/t) | 标杆值 (kgce/t) |
| 1 | 禹州锦信水泥有限公司 | 2012年3月 | 175.9468 | 197.4547 | 18.1761 | 14807.5316 | 50.54 | ≤64 | 92.91 | ≤94 | 99.12 | ≤100 | 26.84 | ≤40 | 28.44 | ≤26 | 65.74 | ≤90 | 76.29 | ≤80 |
| 2 | 河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司 | 一期2008年8月 | 76.0191 | 67.5013 | 25.6298 | 19026.8458 | 55.25 | ≤64 | 96.74 | ≤94 | 103.53 | ≤100 | 31.15 | ≤40 | 30.07 | ≤26 | 56.06 | ≤90 | 50.16 | ≤80 |
|  |  | 二期2015年7月 | 169.5369 | 112.4834 |  |  | 51.73 | ≤60 | 91.61 | ≤94 | 97.97 | ≤100 | 29.00 | ≤36 | 30.04 | ≤26 | 67.99 | ≤88 | 73.33 | ≤80 |
| 3 | 天瑞集团禹州水泥有限公司浅井分公司 | 2012年10月 | 133.9573 | 154.00 | 13.8922 | 13668.4154 | 50.43 | ≤64 | 93.34 | ≤94 | 99.54 | ≤100 | 27.26 | ≤40 | 28.38 | ≤26 | 67.59 | ≤90 | 79.85 | ≤80 |
| 4 | 天瑞集团禹州水泥有限公司 | 2007年7月 | 54.7804 | 47.4229 | 5.733 | 5007.1965 | 60.28 | ≤64 | 93.69 | ≤94 | 101.09 | ≤100 | 31.42 | ≤40 | 32.31 | ≤26 | 75.74 | ≤90 | 73.89 | ≤80 |
| 5 | 河南灵山水泥有限公司 | 2007年10月 | / | 24.9551 | 0.090553335 | 736.805 | / | / | / | / | / | / | 29.74 | ≤40 | 29.13 | ≤26 | / | / | 3.66 | / |
| 6 | 禹州市盈科建材技术开发有限公司 | 2006年12月 | / | 19.3757 | 0.071555821 | 582.228 | / | / | / | / | / | / | 30.41 | ≤40 | 29.67 | ≤26 | / | / | 3.74 | / |
| 7 | 禹州市雍梁水泥有限公司 | 2013年5月 | / | 2.6365 | 0.009578027 | 77.9335 | / | / | / | / | / | / | 30.75 | ≤40 | 29.56 | ≤26 | / | / | 3.78 | / |
| 8 | 禹州市钧都水泥有限公司 | 2013年10月 | / | 34.9865 | 0.127389537 | 1036.53 | / | / | / | / | / | / | 29.29 | ≤36 | 29.63 | ≤26 | / | / | 3.60 | / |
| 9 | 禹州市亿承水泥有限公司 | 2005年10月 | / | 20.5056 | 0.074344054 | 604.915 | / | / | / | / | / | / | 30.04 | ≤40 | 29.5 | ≤26 | / | / | 3.69 | / |
| 10 | 禹州市煌崴水泥熟料有限公司 | 2003年8月 | / | 36.7414 | 0.135192974 | 1100.0242 | / | / | / | / | / | / | 27.59 | ≤40 | 27.04 | ≤26 | / | / | 3.39 | / |
| 11 | 禹州市振兴水泥有限公司 | 2003年3月 | / | 8.4759 | 0.032512703 | 264.546 | / | / | / | / | / | / | 30.92 | ≤40 | 29.91 | ≤26 | / | / | 3.80 | / |
| 12 | 河南省钧强水泥有限公司 | 2005年11月 | / | 19.8609 | 0.071658566 | 583.064 | / | / | / | / | / | / | 30.56 | ≤40 | 29.36 | ≤26 | / | / | 3.76 | / |
| 13 | 鄢陵陵塔水泥有限责任公司 | 2014年2月 | / | 51.8228 | 0.2102 | 1710.16 | / | / | / | / | / | / | 33.46 | ≤36 | 33 | ≤26 | / | / | 4.06 | / |
| 14 | 鄢陵金昌建材有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | 许昌紫云山建材有限公司 | 2001年9月 | / | 24.847 | 0.092 | 746.748 | / | / | / | / | / | / | 30.41 | ≤40 | 29.7 | ≤26 | / | / | 3.74 | / |
| 16 | 河南森佳建材有限公司许昌分公司 | 2008年10月 | / | 23.35326 | 0.12 | 991.50721 | / | / | / | / | / | / | 32.64 | ≤40 | 32.2 | ≤26 | / | / | 4.01 | / |
| 17 | 许昌市恒晟水泥有限公司 | 2007年12月 | / | 22.873815 | 0.092 | 749.154 | / | / | / | / | / | / | 32.47 | ≤40 | 31.77 | ≤26 | / | / | 3.99 | / |
| 18 | 襄城县源茂新型建材有限公司 | 2006年8月 | / | 31.2622 | 0.127 | 1036.18 | / | / | / | / | / | / | 33.05 | ≤40 | 32.18 | ≤26 | / | / | 4.06 | / |
| 19 | 襄城县隆博建材有限公司 | 2008年12月 | / | 23.7391 | 0.093 | 756.58 | / | / | / | / | / | / | 31.78 | ≤40 | 30.94 | ≤26 | / | / | 3.91 | / |
| 20 | 许昌泰达水泥有限公司 | 2007年10月 | / | 22.5904 | 0.0863 | 702.12 | / | / | / | / | / | / | 31.46 | ≤40 | 31.08 | ≤26 | / | / | 3.82 | / |
| 21 | 天瑞集团许昌水泥有限公司 | 2008年9月 | / | 74.6208 | 0.28728 | 2393.999923 | / | / | / | / | / | / | 32.08 | ≤36 | 28.61 | ≤26 | / | / | 3.95 | / |

附件2

| 许昌市钢铁企业2024年度执行阶梯电价能耗专项核查结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 年度企业 总用能量（万tce） | 工序名称 |  | 投产 时间 | 工序用电量 (万kWh) | 工序用能量 （万tce） | 实际能耗值 （kgce/t） | 政策值（kgce/t） | 标杆值 （发改产业〔2023〕723号） | 先进值 （GB21256-2013） | 先进值 （GB32050-2015） | 备注 |
| 1 | 河南鑫金汇不锈钢产业有限公司 | 0.95 | 烧结 |  | / | / | / | / | ≤50 | / | ≤45 | / | 企业实际能耗值折算后为71.65kgce/t，根据《电弧炉冶炼单位产品能源消耗限额》（GB32050-2015）标准要求冶炼不锈钢时限额标准增加10%，限定值应为79.2kgce/t，达到限定值 |
|  |  |  | 球团 |  | / | / | / | / | ≤24 | / | ≤15 | / |  |
|  |  |  | 高炉 |  | / | / | / | / | ≤370 | ≤361 | ≤361 | / |  |
|  |  |  | 转炉 |  | / | / | / | / | ≤-25 | ≤-30 | ≤-30 | / |  |
|  |  |  | 电弧炉 | 30 吨＜公称容量＜50 吨 | / | / | / | / | / | ≤67 | / | ≤67 |  |
|  |  |  |  | 公称容量≥50 吨 | 2012 | 5711.35 | 0.95 | 71.65 | / | ≤61 | / | ≤61 |  |