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	许昌市水泥企业2025年度阶梯电价能耗专项核查结果表

	序号
	企业名称
	投产时间
	产量(万t)
	总用
能量
(万tce)
	总用
电量
(万kWh)
	熟料工序
	粉磨工序
	水泥生产线

	
	
	
	熟料
	水泥
	
	
	可比熟料
综合电耗(kWh/t)
	政策值(kWh/t)
	GB16780-2021
	可比水泥
综合电耗(kWh/t)
	政策值(kWh/t)
	GB16780-2021
	可比水泥
综合电耗(kWh/t)
	政策值(kWh/t)
	GB16780-2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	熟料单位产
品综合煤耗（kgce/t）
	标杆值(kgce/t)
	熟料单位产
品综合能耗(kgce/t)
	标杆值
(kgce/t)
	
	
	水泥制备
工段电耗(kWh/t)
	标杆值
(kWh/t)
	
	
	水泥单位产品
综合能耗(kgce/t)
	标杆值
(kgce/t)

	1 
	禹州锦信水泥有限公司
	2012年3月
	186.9954
	206.1663
	19.5667
	17949.5725
	52.44
	≤60
	92.96
	≤94
	99.56
	≤100
	20.81
	≤36
	22.06
	≤26
	53.65
	≤88
	66.48
	≤80

	2 
	河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司
	2008年
	209.9457
	170.517
	21.8686
	18644.8928
	54.56
	≤64
	96.67
	≤94
	103.5
	≤100
	25.04
	≤36
	24.25
	≤26
	48.45
	≤90
	43.35
	≤80

	
	
	2015年
	
	
	
	
	51.62
	≤60
	92.47
	≤94
	98.93
	≤100
	23.93
	≤36
	24.9
	≤26
	59.24
	≤88
	70.32
	≤80

	3 
	天瑞集团禹州水泥有限公司浅井分公司
	2013年4月
	90.3454
	93.6851
	10.174
	10023.901
	52.07
	≤60
	99.24
	≤94
	105.73
	≤100
	27.16
	≤36
	28.31
	≤26
	65.52
	≤88
	81.09
	≤80

	4 
	天瑞集团禹州水泥有限公司
	2004年
	34.484532
	48.607164
	3.678623
	4074.136
	59.11
	≤64
	92.41
	≤94
	99.75
	≤100
	32.4
	≤36
	32.79
	≤26
	71.71
	≤90
	67.78
	≤80

	5 
	河南灵山水泥有限公司
	2007年
	/
	10.8992
	0.0368
	299.185
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	28.03
	≤36
	27.45
	≤26
	/
	≤7
	3.37
	/

	6 
	禹州市盈科建材技术开发有限公司
	2012年
	/
	12.339
	0.0604
	375.252
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	31.81
	≤36
	30.04
	≤26
	/
	≤7
	3.74
	/

	7 
	禹州市雍梁水泥有限公司
	1995年
	/
	3.913797
	0.13819292
	112.4434
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	29.3
	≤36
	28.73
	≤26
	/
	≤7
	3.53
	/

	8 
	禹州市钧都水泥有限公司
	1997年
	/
	17.1943
	0.061218211
	498.114
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	28.9
	≤36
	28.97
	≤26
	/
	≤7
	3.56
	/

	9 
	禹州市亿承水泥有限公司
	2005年
	/
	15.3374
	0.055878329
	454.665
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	26.06
	≤36
	27.90
	≤26
	/
	≤7
	3.64
	/

	10 
	禹州市煌崴水泥熟料有限公司
	1995年
	/
	18.2639
	0.069504682
	565.5385
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	27.1
	≤36
	26.63
	≤26
	/
	≤7
	3.81
	/

	11 
	禹州巾振兴水泥有限公司
	2003年3月
	/
	14.0027
	0.050925581
	414.366
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	29.61
	≤36
	29.00
	≤26
	/
	≤7
	3.64
	/

	12 
	河南省钧强水泥有限公司
	2005年11月
	/
	5.507
	0.0193
	157.629
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	29.79
	≤36
	28.56
	≤26
	/
	≤7
	3.51
	/

	13 
	鄢陵陵塔水泥有限责任公司
	2014年2月
	/
	20.0616
	0.075851361
	617.1795
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	31.19
	≤36
	30.76
	≤26
	/
	≤7
	3.78
	/

	14 
	鄢陵金昌建材有限公司
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	15 
	许昌紫云山建材有限公司
	1997年
	/
	6.7031
	0.03
	240.852
	/
	≤60
	/
	≤94
	/
	≤100
	32.94
	≤36
	31.6
	≤26
	/
	≤88
	3.88
	≤7

	16 
	河南森佳建材有限公司许昌
	2008年
	/
	28.045
	0.12
	994.356
	/
	≤60
	/
	≤94
	/
	≤100
	33.28
	≤36
	30
	≤26
	/
	≤88
	4.04
	≤7

	17 
	许昌市恒晟水泥有限公司
	2007年
	/
	10.1313
	0.03
	254.40
	/
	≤60
	/
	≤94
	/
	≤100
	24.92
	≤36
	24.4
	≤26
	/
	≤88
	2.99
	≤7

	18 
	襄城县源茂新型建材有限公
	2006年
	/
	13.5932
	0.05
	429.82
	/
	≤60
	/
	≤94
	/
	≤100
	31.42
	≤36
	30.6
	≤26
	/
	≤88
	3.76
	≤7

	19 
	襄城县隆博建材有限公司
	2008年
	/
	5.1818
	0.02
	175.05
	/
	≤60
	/
	≤94
	/
	≤100
	33.59
	≤36
	32.5
	≤26
	/
	≤88
	4.00
	≤7

	20 
	天瑞集团许昌水泥有限公司
	2008.9.1
	
	54.33
	
	1799
	
	≤60
	
	≤94
	
	≤100
	33.18
	≤36
	28.73
	≤26
	
	≤88
	
	≤80

	21 
	许昌泰达水泥有限公司
	2007年10月
	/
	11.9531
	0.0465
	378.624
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	31.26 
	≤40
	31.68
	≤26
	/
	≤7
	3.89 
	/
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